ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ШТУКАТУРКА

- ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурка «Тепловер»тм - готовая к применению модифицированная сухая смесь на основе цементно-известкового вяжущего и природных теплоизоляционных заполнителей – вспученного вермикулита и перлита. Штукатурка применяется для наружного и внутреннего утепления стен или выравнивания с эффектом утепления и звукопоглощения. Раствор наносится на стены из кирпича, бетона, блоков и других видов материалов. После высыхания поверхность защищается декоративным слоем, керамической плиткой либо обрабатывается краской, в т. ч. и фасадной.

- ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность стены должна быть подготовлена так же, как и при нанесении обычной цементной штукатурки: удалена пыль, остатки других растворов, красок. Сильно впитывающую поверхность можно обработать глубокопроникающей грунтовкой. Непрочные  поверхности дополнительно укрепить штукатурной сеткой. На поверхность обязательно нанести цементный набрыск для создания шероховатости и увеличения сцепления с раствором. Желаемая толщина слоя достигается благодаря установке маяков перед нанесением штукатурок, либо на первый слой штукатурки.

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое одного мешка сухой смеси весом 9 кг позволяет получить около 25 литров  штукатурного раствора. Для этого в чистую емкость объемом не менее 30 л влить около 8 литров воды, затем высыпать всё содержимое мешка. Перемешать высокооборотным электромиксером до получения однородной массы. Допускается применение бетоно-растворосмесителя с последующим обязательным перемешиванием электромиксером. Полученный раствор оставить на 3-5 минут для созревания. При необходимости добавить небольшое количество воды и вновь перемешать. Готовность раствора можно проверить при помощи малярного мастерка: если набранная на мастерок смесь удерживается на инструменте в перевёрнутом вниз положении – штукатурный раствор готов к применению.

- УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура окружающей среды и поверхности в момент нанесения и в течение последующих 24 часов не должна быть ниже +5ºС. Не наносить штукатурку на нагретую солнцем поверхность. В первые сутки после нанесения по возможности защищать оштукатуренную поверхность от прямого попадания воды и солнца. Толщина теплоизолирующего слоя – до 100 мм. При толщине более 50 мм рекомендуется применять укрепляющий слой из стеклосетки и теплоизоляционной шпаклёвки «Тепловер»тм.

- СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Штукатурные растворы «Тепловер»тм наносятся несколькими слоями с помощью обычных штукатурных инструментов. Толщина одного слоя - не более 30 мм. После удаления маяков места их креплений также должны быть покрыты несколькими слоями штукатурки. Нанесение каждого последующего слоя - не ранее, чем через 4 часа после нанесения предыдущего. При пониженной  температуре и повышенной влажности это время увеличивается. Производитель не несёт ответственности за неправильное применение материала, а также за применение его в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.

- СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухие строительные смеси «Тепловер»тм необходимо хранить в оригинальной закрытой упаковке. Мешки защищать от влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты выпуска, указанной на упаковке.

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Смесь содержит цемент, который при смешивании с водой образует щёлочь. Необходимо избегать попадания раствора в глаза или на кожу. Желательно работать в резиновых перчатках. В случае попадания раствора в глаза или на кожу, необходимо промыть их водой.

- ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 100 мм

- ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

- ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

- УДОБНАЯ В ПРИМЕНЕНИИ

- СТОЙКАЯ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

- ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

- ПЛАСТИЧНАЯ

- ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ

- НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Состав | Смесь цемента с минеральными наполнителями и специальными добавками |
| --- | --- |
| Плотность сухой штукатурки | 330-360 кг/м3 |
| Температура применения | Выше +5 оС |
| Время использования | 2 часа |
| Предел прочности на сжатие | Не менее 0,45 МПа |
| Теплопроводность | 0,067Вт/(м.К) |
| Расход смеси | 9,0 кг/м² - при толщине слоя 25 мм |
| Упаковка | Мешки по 9 кг. |
| Толщина теплоизоляционного слоя | До 100 мм. |
| Адгезия | Не менее 0,5 МПа |
| Паропроницаемость | Не менее 0,15 мг/(м.час.Па) |

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

Заключение МОЗ Украины № 05.03.02-04/15473 от 18.03.2008г.

В тёплом доме жить комфортнее, чем в холодном.

Микроклимат в доме будет благоприятным зимой и летом!

«ТЕПЛОВЕР»тм - тепло, хранимое самой природой.